Марка AISI 304 является наиболее универсальной и наиболее широко используемой из всех марок нержавеющих сталей. Её химический состав, механические свойства, свариваемость и сопротивление коррозии/окислению обеспечивает лучший выбор. Эта сталь также имеет превосходные низко-температурные свойства. Если межкристаллическая коррозия происходит в зоне высоких температур, так же рекомендуется ее применение.

#### Область применения

304 используется во всех индустриальных, коммерческих и внутренних областях из-за ее хорошей антикоррозийной и температурной устойчивости. Вот некоторые ее применения:

- Резервуары(Танки) и контейнеры для большого разнообразия жидкостей и сухих веществ;

- Промышленное оборудование в горнодобывающей, химической, криогенной, пищевой, молочной и фармацевтических отраслях промышленности.

#### Дифференциация марки 304

При производстве стали могут быть заданы следующие особые свойства, что предопределяет ее применение или дальнейшую обработку:

- Улучшенная свариваемость

- Глубокая вытяжка, Ротационная вытяжка

- Формовка растяжением

- Повышенная прочность, Нагартовка

- Жаростойкость C, Ti (углерод, титан)

- Механическая обработка

#### Химический Состав (ASTM A240)

|  | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 0.08 max | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0 до 20.0 | 8.0 до 10.50 |

##### 1. Механические Свойства при комнатной температуре

|  | 304 |
| --- | --- |
|  | Типичн | Min |
| Rp m Предел прочности (при растяжении), N/mm2 Rp0,2 | 600 | 515 |
| Предел Упругости, (0.2 %), (текучесть), N/mm2 A5 | 310 | 205 |
| относительное удлинение, % | 60 | 40 |
| Твердость по Бринеллю - НВ | 170 | - |
| Усталостная прочность, N/mm2 | 240 | - |

Другими областями применения аустенитной стали, подвергнутой формоупрочнению, служат, например, различные формовочные плиты для производства транспортных средств, сварные трубы, обручи для кегов, цепи, планки и опорные элементы.

##### 2. Свойства при высоких температурах

Предел прочности при повышенных температурах

| Температура, oC | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rp m Предел прочности (при растяжении), N/mm2 | 380 | 270 | 170 | 90 | 50 |

Минимальные величины Предела Упругости при высокой температуре (деформация в 1 % за 10 000 часов)

| Температура, oC | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rp1,0 1.0% пластичная деформация (текучесть), N/mm2 | 120 | 80 | 50 | 30 | 10 |

Максимум, рекомендованных Температур Обслуживания (Температура образования окалины)

Непрерывное воздействие 925oC 
прерывистые воздействия 850oC

##### 3. Свойства в низких Температурах (304 / 304L)

| Температура | oC | -78 | -161 | -196 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rp m Предел прочности (при растяжении), N/mm2 | N/mm2 | 1100/950 | 1450/1200 | 1600/1350 |
| Rp0,2 Предел Упругости, (0.2 %), (условный предел текучести) N/mm2 | N/mm2 | 300/180 | 380/220 | 400/220 |
| Ударная вязкость | J | 180/175 | 160/160 | 155/150 |

##### 4. Сопротивление Коррозии

###### 4.1 Кислотные среды

примеры приводятся для некоторых кислот и их растворов (наиболее общие значения)

| Температура, oC | 20 | 80 |
| --- | --- | --- |
| Концентрация, % к массе | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Серная Кислота | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Азотная Кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Фосфорная Кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Муравьиная Кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |

Код:
0 = высокая степень защиты - Скорость коррозии менее чем 100 mm/год 
1 = частичная защита - Скорость коррозии от 100m до 1000 mm/год 
2 = non resistant - Скорость коррозии более чем 1000 mm/год

###### 4.2 Атмосферные воздействия

Сравнение 304-й марки с другими металлами в различных окружающих средах (Скорость коррозии рассчитана при 10-летнем подвергании).

| Окружающая среда | Скорость коррозии (mm/год) |
| --- | --- |
|  | AISI 304 | Aлюминий-3S | углеродистая сталь |
| Сельская | 0.0025 | 0.025 | 5.8 |
| Морская | 0.0076 | 0.432 | 34.0 |
| Индустриальная Морская | 0.0076 | 0.686 | 46.2 |

##### 5. Тепловая Обработка

###### 1. Отжиг.

Высокая температура от 1010 oC до 1120 oC и быстрый отпуск (охлаждение) в воздухе или воде. Лучшее сопротивление коррозии получено, когда отжиг при 1070 oC, и быстром охлаждении

###### 2.Отпуск (Снятие напряжения).

Для 304L - 450-600 oC в течение одного часа с небольшим риском сенситизации. Должна использоваться более низкая температура отпуска - 400 oC максимум.

###### 3. Горячая обработка(интервал ковки)

Начальная температура: 1150  - 1260oC 
Конечная температура: 900 - 925oC

Любая горячая обработка должна сопровождаться отжигом.

Обратите внимание: Время для достижения однородности прогрева дольше для нерж. сталей чем для углеродистых сталей - приблизительно в 12 раз.

##### 6. Холодная Обработка

304  являясь чрезвычайно прочной, упругой и пластичной, с легкостью находит множество применений. Типичные действия включают изгиб, формовку растяжением, глубокую и ротационную вытяжку.

В процессе формовки можно использовать те же машины и чаще всего даже те же инструменты как и для углеродистой стали, но здесь требуется на 50-100% больше силы.

Это связано с высокой степенью упрочнения при формовке аустенитной стали, что в некоторых случаях является отрицательным фактором.

###### 1. О гибке

Приближенные пределы изгиба получают, когда s=толщина листа и r=радиус изгиба:

- s < 3мм, мин r = 0

- 3мм < s < 6мм, мин r = 0,5 х s, угол гибки 180º

- 6мм < s < 12мм, мин r = 0.5 х s, угол гибки 90º

Обратное распрямление больше, чем у углеродистой стали, ввиду чего <перегибать следует соответственно больше>.При загибе обычного прямого угла на 90º получаем следующие показатели по выправлению:

r = s обратное распрямление ок.2º
r = 6 х s обратное распрямление ок.4º
r = 20 x s обратное распрямление ок.15º

Для аустенитной нержавеющей стали минимальный рекомендуемый радиус гибки составляет r = 2 x s.

Следует заметить, что для ферритной нержавеющей стали рекомендуют следующие минимумы:
s < 6 мм → мин r = s, 180º
6 < s < 12мм → мин r = s, 90º

###### 2. Глубокая вытяжка и ротационная вытяжка

При чистой глубокой вытяжке на прессе заготовку не подвергают <торможению>, а материалу дают свободно течь в инструментах. На практике такое имеет место очень редко. Например, при вытяжке хозяйственной посуды всегда присутствует также элемент формовки с растяжением.

Материал, подвергаемый глубокой вытяжке, должен быть максимально стабильным, т.е. он должен обладать низкой степенью упрочнения при формовке, а показатель Md30(N) должен явно быть <на минусе>. В отношении нержавеющих столовых приборов применяются обычно те же самые т.н. суб-анализы нержавеющего проката, как и при изготовлений кастрюль методом глубокой вытяжки.

Ротационная вытяжка на токарно-давильном станке, как говорит уже само название, представляет собой процесс формовки с точением. Типичными объектами применения являются ведра и аналогичные конусные изделия симметричного вращения, которые обычно не подвергают полировке.

###### 3. О формовке с растяжением

В процессе формовки с растяжением заготовку подвергают <торможению> во время вытяжки. Стенки становятся более тонкими и во избежание разрывов для стали желательно предусмотреть свойства повышенного упрочнения при формовке. При выполнении более сложных операций ( например, из заготовки посудомоечного стола вытягивают одновременно по две чаши), показатель Md30(N) стали должен явно быть <на плюсе>.

##### 7. Сварка

Свариваемость - очень хорошая, легко свариваемая.

| Сварочный процесс | Толщина без сварного шва | С учетом сварного шва | Защитная среда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщина | Покрытие |  |
|  |  |  | Пруток | Проволока |  |
| Resistance -spot (точечная) -seam (шов) | ≤2mm |  |  |  |  |
| TIG | <1,5mm | >0.5mm | ER 308 l(Si) W.Nr 1.4370 ER 347 (Si) | ER 308 l(Si) W.Nr 1.4370 ER 347 (Si) | Аргон Аргон + 5% Водород Аргон + Гелий |
| PLASMA | <1.5mm | >0.5mm | ER 310 | ER 308 l(Si) W.Nr 1.4370 ER 347 (Si) | Аргон Аргон + 5% Водород Аргон + Гелий |
| MIG |  | >0.8mm |  | ER 308 l(Si) W.Nr 1.4370 ER 347 (Si) | Аргон + 2% CO2 Аргон + 2 % O2 Аргон + 3% CO2 + 1% H2 Аргон + Гелий |
| S.A.W. |  | >2mm |  | ER 308 L ER 347 |  |
| Electrode |  | Repairs | E 308 E 308L E 347 |  |  |
| Laser | <5mm |  |  |  | Гелий. Иногда Аргон, Азот. |

Обычно тепловая обработка после сварки не требуется. Однако, где существует риск межкристаллитной коррозии, производят дополнительное отожжение при 1050-1150°С. Для марок 304L (низкий углерод) или 321 (стабилизация Ti) это условие - предпочтительно (Нагрев шва до 1150°С с последующим быстрым охлаждением). Сварочный шов механическим и химическим способом должен быть очищен от окалины и затем пассивирован травильной пастой